РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

СОДЕРЖАНИЕ

|  | #### Рекомендации по технологии производства работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | #### Вычинка кирпичной кладки | 2 |
| 2. | #### Реставрация фасадной штукатурки | 3 |
| 3. | #### Известковая обмазка | 6 |
| 4. | #### Окраска фасадов современными водоразбавляемыми составами | 6 |

1. Ниже даны подробные рекомендации по технологии производства отдельных видов реставрационных работ.

2. Все перечисленные ремонтно-реставрационные работы выполняют при среднесуточных температурах не ниже +5оС.

3. На все скрытые работы составляют акты.

4. Все работы выполняют в соответствии с требованиями СНиП III - 4 - 80 “Техника безопасности в строительстве”.

1. ВЫЧИНКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

1. Кирпич для вычинки.

Применять полнотелый кирпич марки М 100 - М 125. Марка по морозостойкости F не меньше 25, лучше F 35.

Некоторые заводы по выпуску кирпича (Московская область):

ЗАО «Серпуховской кирпичный завод». Серпуховской р-н, пос.Кирпичного завода, тел.8-(4967)72-07-97; 8-(4967)73-83-16;

ОАО «Новоиерусалимский кирпичный завод». Истринский р-н, пос. Первомайский, д.17. тел. (495)994-59-44; (495)994-54-13;

Кирпич-большемер – Тропаревский кирпичный завод. Можайский р-н, с.Тропарево, тел. (49638)5-28-95.

2. Кладочный раствор — сложный, известково-цементный. Марка раствора  М 50.

Примерный состав (в объемных частях):

|  | марка цемента |  |
| --- | --- | --- |
|  | М 500 | М 400 |
| – известковое тесто, 50%-ное | 1 | 1 |
| – портландцемент М 500 - М 400 | 0,5 | 0,7 |
| – песок с модулем крупности до 2,5 ( размер зерен песка до 2,5 мм). | 6 | 5 |

3. Раствор лучше готовить на месте в растворомешалке. Для этого приобрести цемент в мешках, известковое тесто или негашеную известь  в мешках и песок.

Известь должна иметь надпись – для строительства или гидратная известь (в настоящее время часто можно встретить «известь для известкования земли», она не годится для кладочного раствора).

Хранить известковое тесто – в емкостях под водой (в яме, металлических коробах и т.п.). Слой воды – несколько см. Если известковое тесто пересыхает, постепенно теряются его свойства как вяжущего. Консистенция 50%-ного известкового теста – как творог или густая сметана.

Негашеная известь и цемент должны храниться в мешках, в сухом помещении или под навесом, без доступа воды. Срок хранения негашеной извести – 1 - 2 мес. Перед употреблением известь гасят тройным (по объему) количеством воды; выдерживают под слоем воды в течение 1-2 недель до применения.

4. Кладочный раствор можно готовить в следующем порядке: смешивают отмеренное количество цемента и сухого песка; известковое тесто разводят водой (несколько жиже сметанообразной консистенции), добавляют в него сухую смесь цемента с песком, перемешивают, воду добавляют до нормальной густоты раствора.

5. Вычинку кирпичной кладки ведут с перевязкой со старой кладкой (т.е. выбивают в отдельных местах на нужную глубину кирпичи), глубина вычинки – 1 - 1,5 кирпича (особенно при больших площадях вычиняемых мест).

Приобрести известковое тесто можно в ОАО «Кореневский завод строительных материалов и конструкций». Моск.обл., Люберецкий р-н, п/о Коренево, пгт Красково, ул.2-я Заводская, д.2; тел. 557-16-36 – отд.снабжения.

Негашеная известь – ОАО «Завод по производству извести». Владимирская обл.,  Ковровский р-н, п. Мелехово,  тел  отдела сбыта 8-(49232)7-80-21; 8-901-992-70-85.

2.  РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДНОЙ ШТУКАТУРКИ

1. Рекомендации предусматривают выполнение высококачественной известково-цементной штукатурки. Добавление цемента должно быть небольшим, тогда штукатурка сохраняет достаточную паропроницаемость, хорошо взаимодействует со старой кладкой. При выполнении работ не применять готовые известковые растворы с растворных узлов.

Рекомендуется использовать для последнего (накрывочного) слоя очень мелкий песок, чтобы не применять шпаклевочные материалы для выравнивания штукатурки.

2. Штукатурные работы на фасадах выполняются при среднесуточных температурах не ниже + 5С.

Если работы предполагается выполнять в зимнее время, необходимо устройство тепляков с постоянным подогревом воздуха.

3. Высококачественная штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Общая толщина штукатурного намета ~ 20  30 мм.

4. Толщина слоя обрызга – до 5 мм. Этот слой не разравнивают.

После схватывания обрызга – через 2 3 часа – выполняют намет грунта – слоями до 7 мм. Раствор по маякам разравнивают полутерками, правилами. Каждый последующий слой грунта наносят после схватывания предыдущего. Раствор должен иметь консистенцию, удобную для набрасывания и разравнивания.

5. Накрывочный слой наносят после схватывания последнего слоя грунта – в известковых и известково-цементных растворах – после посветления верхнего слоя грунта. Накрывочный слой должен быть разведен до такой консистенции, чтобы его можно было набрасывать тонким, растекающимся слоем.

За 15  20 мин. до нанесения накрывки, поверхность грунта смачивают водой. Толщина накрывочного слоя до затирки – 34 мм, после затирки – 2 мм.

Затирку выполняют терками, обтянутыми войлоком или электрическими затирочными машинками – СО - 88А, СО - 112А. Можно также выполнять заглаживание поверхностей металлическими гладилками.

6. Перед применением готовые штукатурные растворы процеживают через металлическую сетку с ячейками 3 х 3 мм – для обрызга и грунта, с ячейками 1,5 х 1,5 мм – для накрывки.

7. Уход за штукатуркой состоит в смачивании поверхности готовой штукатурки водой в течение нескольких дней, защите штукатурки от пересыхания и излишнего намокания.

8. Для штукатурных работ применять известь 1-го сорта, в виде известкового теста.

Перед применением известковое тесто процеживают сквозь мелкое сито с ячейками 2 х 2 мм, чтобы в раствор не попали непрогасившиеся частицы («дутики»). Они могут вызвать в последующем точечные вспучивания и отслоения штукатурки.

9. Добавление цемента должно быть небольшим, т.к. цементные растворы плохо сочетаются со старой кирпичной кладкой. Слишком прочные и мало проницаемые цементные штукатурные растворы разрушают кирпичную кладку стен.

Если необходимо получить светлую штукатурку, применяют белый портландцемент М 500.

10.  В штукатурный раствор добавляют промытый речной песок с крупностью зерен не больше 2,5 мм – для обрызга и грунта и не больше 1,2 мм — для затирки. При заглаживании поверхностей, в раствор для затирки добавляют песок с крупностью зерен не больше 0,5 мм или песок совсем не добавляют, тогда слой будет очень гладким, ровным после затирки; и можно перед окраской  не применять  шпатлевку.

11. Ниже приведены примерные составы фасадных штукатурных растворов.

| №№ |  | Толщина слоя, | Подвижность | Состав раствора в об.част. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Слой | мм | раствора, см | для наружных стен |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Обрызг | до 5 мм | 10  12 | 1 : 0,2 : 4 |
| 2. | Грунт | 7 мм каждый слой | 7  8 | 1 : 0,2 : 4 |
| 3. | Накрывка | 2 мм | 10  12 | 1 : 0,3 : 4 |

В составе раствора указаны материалы в следующем порядке: известковое тесто, 50%-ное : цемент : песок. При таком составе соотношение вяжущего и наполнителя будет составлять  1 : 3 (в объемных частях).

Подвижность раствора определяют стандартным конусом СтройЦНИЛа по глубине погружения его в раствор.

12. Примерная потребность в материалах:

– на 1 кв.м оштукатуриваемой поверхности – при толщине слоя штукатурки 25 мм –  нужно 30  35 л штукатурного раствора.

13. Контроль качества работ.

Высококачественная штукатурка

– не должна отслаиваться от поверхности;

– трещины, бугорки, дутики, раковины должны отсутствовать;

– допускается не более 2-х неровностей глубиной (высотой)  до 2 мм на 4 кв.м поверхности;

–  отклонения от вертикали и горизонтали оконных и дверных откосов не  должны превышать 1 мм на 1 м.

14. Можно использовать сухие смеси, предназначенные специально для реставрации памятников архитектуры. Хорошее качество и относительно недорогие цены предлагает фирма ООО «Сталкер». Москва, Варшавское шоссе, д.129, корп.2, офис 406, тел. (495)980-88-51); Савилова Галина Николаевна.

Для оштукатуривания фасадов подходят следующие смеси: АКСИЛ Ресто ШР-1 и АКСИЛ Ресто ШР-2.

14.1. Перед оштукатуриванием стены грунтуют глубокопроникающим грунтом «Аксил-грунт». Первый слой грунта – разводят водой в соотношении 1 : 1;  второй слой – неразведенный грунт.

14.2. В первый слой штукатурки, для лучшего сцепления с основой, при разведении сухой смеси в воду затворения добавляют жидкость «Унифлекс» из расчета  1 : 4 («Унифлекс» : вода). Этот слой обрызга имеет толщину  2-3 мм.

14.3. После схватывания 1-го слоя, разводят сухую смесь на воде (из расчета 4-5 л на мешок смеси  - 25 кг), перемешивают в течение нескольких минут, выдерживают 15-20 минут до созревания и наносят на подготовленную поверхность слоем толщиной 7-10 мм.

14.4. Поверхность выравнивают фасадной шпаклевкой АКСИЛ ШС-03, которую наносят слоем 1 мм.

3. ИЗВЕСТКОВАЯ ОБМАЗКА

1.  Штукатурная обмазка имеет толщину 5 – 7 мм,  должна выполняться   на извести хорошего качества, с добавлением овражного песка (с острыми гранями), не содержащего глинистых примесей, с крупностью зерен до 1,2 мм.  Примерный состав раствора – 1 : 1,5 ÷2 (известковое тесто, 50%-ное : песок, в объемных частях). На 1 объемную часть обмазочного состава можно добавить 0,1 объемную часть белого портландцемента М 500. Вода – до рабочей консистенции.

2. Стены перед выполнением обмазки тщательно очищают от старой краски, обеспыливают и смачивают с кисти водой, чтобы избежать обезвоживания нанесенного раствора.

3.Обмазку можно выполнять в один или два слоя.

При двухслойной обмазке, первый слой – обрызг – заменяет  смачивание поверхности водой; его выполняют сплошным слоем, очень жидким раствором толщиной 2 – 3 мм;  раствор не разравнивают;

накрывку – наносят по схватившемуся слою обрызга (через 2 - 3 часа) толщиной 2 – 4 мм; этот слой, как принято при выполнении обмазки, разравнивают рукавицей.

4. Перед применением готовые растворы процеживают через металлическую сетку с ячейками 1,5 х 1,5 мм.

5. Уход за обмазкой состоит в смачивании готовой поверхности водой в течение нескольких дней, защите ее от пересыхания.

6. Обычно для обмазки применяют известь в виде известкового теста, 50%-ной влажности (консистенции творога). Известь должна быть 1-го сорта, полностью погасившаяся. Непогасившиеся зерна могут вызвать в последующем точечные вспучивания. Известковое тесто хранят в ямах или любых емкостях под слоем воды. Пересохшее известковое тесто теряет свои вяжущие свойства.

7. Для обмазки можно использовать готовые составы фирмы ООО «Сталкер»: АКСИЛ Ресто ОР  или АКСИЛ ШС-03.

- ОКРАСКА ФАСАДОВ СОВРЕМЕННЫМИ

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ

1. До начала работ по окраске фасадов трапезной должны быть закончены все остальные реставрационные работы.

2. Перед началом окраски фасадов должны быть выполнены пробные выкраски размером 20х20 см – для уточнения и согласования колера с ведущим архитектором.

3.  Окраска по новой штукатурке разрешается не ранее, чем через 1 месяц после выполнения штукатурных работ.

4. Для окраски фасадов в настоящее время применяют водоразбавляемые краски на основе акриловых, силиконовых, силикатных связующих. Хорошие, но дорогие краски выпускают немецкие фирмы: фирма «Caparol», «KEIMFARBEN» и др.

- Краски фирмы «Капарол»: Acryl Fassaden Farbe –  матовая акриловая фасадная краска; Caparol Amphisil – акриловая, усиленная силоксаном краска. Официальный дилер – ООО «Индиго-Трейд», Москва, Электродная ул., д.2, стр.12. тел. (495) 988-91-70.

- Краска фирмы «KEIMFARBEN» специально для реставрируемых зданий – KEIM Soldalit – силикатная краска, поставляется с разбавителем. Продает официальный представитель в России – ООО «Рестауро СПб», Санкт-Петербург ул.Днепропетровская д.57, тел. (812) 335-91-04.

- Хорошие, атмосферостойкие и не очень дорогие акриловые краски выпускает ЗАО «1-й лакокрасочный завод» («Святозар»): Москва, Электролитный проезд, д.16, стр.3, тел. (495) 545-91-52, (495) 749-09-01. Для реставрационных фасадов подходят краски Святозар-25, Святозар – 26 – для цоколей; Святозар – 37 – для оцинкованных крыш, в т.числе цвета металлик – бронза, серебро.

5. Перед окраской необходимо огрунтовать оштукатуренные поверхности. Грунтовка – в зависимости от выбранной краски. Часто грунтуют разбавленной водой краской.   Расход 150 – 200 мл/м2, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

6.  Решение о цвете окраски фасадов должен принимать ведущий архитектор после анализа результатов исследований красочных слоев.

7. Контроль качества работ.

- Принимать работы по окраске можно только после полного высыхания окрасочных составов. При оценке выполненных малярных покрытий проверяют их соответствие проекту, образцам выкрасок.

- На окрашенных поверхностях не допускаются: просвечивание нижележащего слоя, пятна, морщины, отслоения, видимые крупинки краски, следы кисти или валика.

- При приемке выполненных работ составляется акт приемки с оценкой качества работ.

Вед.инженер-технолог, реставратор 1-й категории                                 Семина Н.А.