ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ИКОН,

НАПИСАННЫХ НА ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЕ.

В действующих храмах и в домашних условиях.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запомните, что:

Красочный слой и грунт на иконах растрескиваются и осыпаются от резких перемен температуры и влажности, сквозняка. Допустимые условия для хранения икон: температура +17-22оС; влажность 50%-65%. Суточные перепады не более 10% по каждому показателю. Поэтому:

1. Икону лучше держать в застекленном киоте, так как постоянные изменения температуры и влажности вскоре приведут к растрескиванию, шелушению и осыпям грунта и краски. К тому же, жирная копоть, например, на кухне, а в храме – в праздники особо повышенная влажность от дыхания людей и копоть от множества свечей, губная помада и  старания уборщиц дополнительно способствуют разрушению икон.

Расстояние  от иконы до стекла не менее 3см. Шпонки не должны упираться в стенки киота.

2. Не храните иконы в помещении, где в стенах или мебели имеются отверстия от жучка-точильщика. Жучок за 2-3 года может превратить доску иконы в труху, избавиться от такого заражения очень сложно.

3. Не ставьте икону около теплой стены, батареи или печки, возле настольной лампы. Поток теплого воздуха пересушивает древесину, что вызывает коробление досок и их растрескивание, вздутия и осыпи грунта и краски.

4. Недопустимо    попадание на икону прямых  солнечных лучей (резкий нагрев).

5. Не ставьте икону на окно и не вешайте рядом с форточкой. Сквозняки и холод приведут к разрушению краски и грунта иконы.

6. Не допускайте резких перемен температуры и влажности при проветривании помещения, т.е. не открывать все окна или форточки. Не открывайте окно, если с этой стороны сильный ветер или дождь. При возможности приобретите электронный измеритель температуры и влажности. В помещении с иконами нельзя мыть полы «по-морскому», поливая пол водой – резко возрастает влажность.

7. Не протирайте икону ни мокрой, ни сухой тряпкой. Постепенно вы уничтожите изображение. Снимать (стряхивать) пыль можно по необходимости (не часто, примерно 1раз в месяц, но регулярно) только сухой очень мягкой толстой кистью (беличьей) или бархоткой (что хуже), и только если красочный слой не разрушается (см.п.1).

8. Ничем не мойте икону. Не пытайтесь "обновить" икону лаками, красками, маслами и прочим. Не протирайте икону никакими веществами (и освященными в том числе),  они проникают в грунт и краску, разрушая  икону. Реставрировать её будет очень трудно или совсем невозможно.

19. Чем больше свечей на подсвечнике – тем дальше он должен стоять от иконы, и не ближе длины самых больших свечей. Старайтесь не использовать подвесные подсвечники.

10.Сохранить икону до реставрации даже длительное время можно в горизонтальном положении, защитив её поверхность от любых прикосновений (напр., в шкафу или коробке).

11..Любое  вмешательство  людей,  не  имеющих специального именно реставрационного образования,  вызовет через некоторое время новые разрушения или приведет к полной гибели иконы! Некоторые «художники»  (или иконописцы, архитекторы и т.п.) и многие другие берутся за «подновление» икон  по корысти, невежеству и непростительному легкомыслию, не думая о последствиях.

12. Всегда спрашивайте у реставратора аттестационную книжку или диплом, по возможности наводите справки по месту учебы или работы.

Правила разработаны специалистами кафедры реставрации Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета