Е.А.  Сизова, реставратор I категории, преподаватель кафедры реставрации икон Православного Свято-Тихоновского Богословского  института

Условия хранения богослужебных книг

В приходских и монастырских храмах  в настоящее время хранятся древние и современные богослужебные книги, старые документы и фотографии, ценнейшие реликвии прошлого. Древние книги часто имеют художественно оформленные обложки и переплеты из тисненой кожи с накладными украшениями из драгоценных металлов и камней.

При хранении таких  предметов необходимо учитывать, что материалы, из которых они состоят (бумага, пергамент кожа), обладают свойством высокой гигроскопичности, т. е. способности быстро реагировать на изменения температуры и влажности окружающего воздуха.

Большинство древних книг в той или иной степени пострадали не столько от времени, сколько от неблагоприятных условий хранения, т. к. в период гонений на Церковь  они находились в подвалах, на чердаках, других неподходящих помещениях. В результате книги могли быть заражены плесенью, различными микроорганизмами или личинками жучков. Такие книги должны быть обработаны 3-процентным спиртовым раствором катамина, который наносится на зараженную поверхность кистью.

Для хранения богослужебных книг необходимо выбирать помещения, отвечающие следующим требованиям:

- изоляция от производственных и бытовых помещений;

- чистые и сухие помещения, потолки и стены без следов протечек;

- отопление и открывающиеся форточки для проветривания, затянутые сеткой;

- умеренное естественное освещение, не допускающее прямого длительного воздействия солнечного света на книги, от чего происходит разрушение красок, выцветание чернил на старых документах и засвечивание фотографий.

Оптимальным температурно-влажностным режимом для хранилищ является температура  +18… +20 (С и относительная влажность воздуха 45… 55 (. Для контроля условий хранения в хранилище необходимо иметь настенный термометр. Относительная влажность воздуха измеряется либо специальным электронным датчиком, либо аспирационным психрометром. При отсутствии приборов для измерения относительной влажности воздуха можно ориентироваться только на температуру воздуха в помещении, поддерживая ее в заданном интервале. Регулировка температуры внутреннего воздуха может производиться подключением дополнительных батарей при низких температурах или отключением избыточных батарей при превышении оптимальных параметров. Для этого можно установить на батареях специальные вентили.

Хранилище обязательно должно периодически проветриваться. При проветривании следует избегать сквозняков. Длительность проветривания зависит от величины помещения и подбирается с расчетом на полный воздухообмен в помещении за период проветривания. Проветривание лучше производить в теплое и сухое время суток, при отсутствии сильного ветра. В зимний период года проветривание также необходимо, хотя длительность его должна быть сокращена.

Для правильного хранения книг необходимо оборудовать помещения стеллажами – металлическими или деревянными, обработанными огнезащитным составом.

Стеллажи должны располагаться на расстоянии не менее 50 см от стен и потолка, нижняя полка должна отстоять от пола на 50 см.

Книги на стеллажах следует располагать вертикально, достаточно свободно, оставляя некоторое пространство для циркуляции воздуха.

Книги без переплетов или книги очень большого формата хранятся в горизонтальном положении.

Книги, хранящиеся в закрытых шкафах, необходимо периодически осматривать и проветривать.

Нельзя хранить книги на полу, сложенными в штабели и прислоненными вплотную к стенам.

При поступлении новых книг до их передачи в хранилище проводится проверка их состояния и, при необходимости, специальная обработка (очистка от пыли, дезинфекция, акклиматизация). Зараженные книги должны быть изолированы до проведения дезинфекции.

При транспортировке книги должны упаковываться в бумагу или картонные коробки.

При выявлении механических повреждений возможны предупредительные работы (подклеивание частей листа, укрепление блока, корешков, углов переплета и т. п.) с использованием безвредных материалов, применяемых в реставрации. Запрещается использование липкой ленты, низкосортной бумаги, канцелярского (силикатного или казеинового) клея.

Периодически необходимо производить влажную уборку помещения, совмещая ее с проветриванием. При протирке полов нельзя использовать горячую воду и слабо отжатые тряпки. Необходимо помнить, что переувлажнение полов может привести к повышению влажности, что в условиях застойного воздуха вызовет распространение плесени.

Один раз в год рекомендуется производить гигиеническую очистку книг от пыли и контроль их состояния.